附件3

广西壮族自治区建设工程质量检测

主要仪器设备配置基本要求

一、专项检测

（一）地基基础工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★地基承载力静载检测 | ★浅层平板静载荷试验 | 全套检测仪器设备必备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 2、配重荷载应不少于100吨。 |  |
|  |  | ★深层平板静载荷试验 |  |  |
|  |  | ★岩基载荷试验 |  |  |
|  |  | ★复合地基静载荷试验 | ★堆载法 | 根据千斤顶、钢梁（桁架）和配重的检测能力，此项检测划分3000kN、5000kN、10000kN、20000kN和20000kN以上四个级别。各级别要求： 1、相应级别配套的静载荷反力系统（钢梁、千斤顶、配重等）。 2、荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 3、各级别应具备100%配重及提供钢梁的设计证明文件。 |  |
| 2 | ★桩的承载力检测 | ★单桩竖向抗压静载荷试验 |  |  |  |
|  |  |  | 锚桩法 | 钢梁、千斤顶、位移传感器 |  |
|  |  |  | 自平衡法 | 荷载箱、位移传感器 |  |
|  |  | 单桩竖向抗拔静载荷试验 | 全套检测仪器设备必备。其中：荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； |  |
|  |  | 单桩水平静载荷试验 |  |  |
|  |  | 带承台桩水平静载荷试验 |  |  |
|  |  | 高应变法 | 10吨以上重锤、锤架和动测仪 |  |
| 3 | ★桩身完整性检测 | ★低应变法 | 动测仪 |  |
|  |  | 声波透射法 | 声波检测仪 |  |
|  |  | 钻芯法 | 钻机符合JGJ106要求 |  |
| 4 | ★锚杆、锚索锁定力检测 | ★土层锚杆抗拔试验 | 穿心千斤顶、荷载传感器或精度不低于0.4级油压表、位移计 |  |
|  |  | 岩石锚杆抗拔试验 | 同上 |  |
| 5 | 静力、动力触探检测 |  | 静力触探仪、动力触探仪 |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（二）主体结构工程现场检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★混凝土强度检测 | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  | 综合法 | 超声波测试仪、回弹仪、钻芯机、压力机 |
|  |  | ★钻芯法 | 钻芯机、压力机 |
|  |  | 拔出法 | 抗拔仪 |
| 2 | ★砂浆强度检测 | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  | 贯入法 | 贯入仪 |
|  |  | 推出法 | 推出仪 |
|  |  | 筒压法 | 压力机 |
|  |  | 射钉法 | 射钉枪 |
| 3 | ★砌体强度检测 | ★原位轴压法 | 原位压力机 |
|  |  | 扁顶法 | 扁式液压千斤顶 |
|  |  | 原位单剪法 | 千斤顶、压力表 |
|  |  | 原位单砖双剪法 | 原位剪切仪 |
| 4 | ★尺寸偏差、钢筋保护层厚度检测 | ★无损检测法 | 钢筋位置测定仪 |
|  |  | 破损检测法 |  |
| 5 | ★混凝土构件结构性能检测 | 载荷试验法 | 位移自动测试仪器和仪表、 读数显微镜 |
| ６ | ★后置埋件的力学性能检测 | 抗拔试验 | 穿心千斤顶、位移计 |
| 7 | ★变形观测 | 沉降观测 |  | Ⅱ级以上精密水准仪 |
|  |  | 倾斜观测 |  | Ⅰ级以上经纬仪 |
| 8 | 建筑门窗检测 | 室内检测 | 智能门窗物理性能检测仪 |
|  |  | 现场检测 | 建筑门窗物理性能现场检测仪 |
| 9 | 结构粘结强度、锚栓和植筋检测 |  | 粘结强度检测仪、拉拔仪 |
| 10 | ★结构裂缝检测 |  | 读数显微镜 |
| 11 | 混凝土缺陷检测 |  | 超声波测试仪 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（三）建筑幕墙工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 |  | 幕墙“三性”测试系统 |
| 2 | 幕墙用型材强度检测 |  | 电子万能试验机（附-60℃和300℃下的拉伸附件） |
| 3 | 型材的镀（涂）层厚度检测 |  | 型材镀（涂）测厚仪 |
| 4 | ★硅酮结构胶相容性检测 |  | 紫外线老化箱、紫外线强度计、拉力试验机 |
| 5 | 硅酮结构胶剥离粘结性检测 |  | 拉力试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目。

（四）钢结构工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★钢结构焊接质量无损检测 | 射线探伤 | 射线探伤机 |
|  |  | ★超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
|  |  | 磁粉探伤 | 磁粉探伤仪 |
|  |  | 渗透探伤 | 渗透仪 |
| 2 | ★钢结构防腐及防火涂装检测 |  | 覆层测厚仪 |
| 3 | ★钢结构节点检测 | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  | ★机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 预拉力 |  | 轴力测试仪、扭矩测试仪 |
|  |  | 楔负载 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 扭矩系数 |  | 扭矩测试仪 |
|  |  | 抗滑移系数 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
| 4 | ★钢结构的变形检测 |  | Ⅱ级以上精密水准仪、 Ⅰ级以上经纬仪 |
| 5 | 钢材、钢铸件力学性能检测 |  | WE-1000型万能试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（五）室内环境检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★室内环境污染物 | ★氡 | 现场检测 | 测氡仪 |
|  |  | ★甲醛 | 现场检测 | 甲醛测定仪 |
|  |  | ★氨 | 分光光度法 | 分光光度计 |
|  |  | ★苯 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  |  | ★总挥发性有机化合物TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 2 | 建筑材料 | 放射性指标 | Γ谱分析法 | 低本底多道Γ能谱仪 |
|  |  | 甲醛含量 | 环境仓法 | 环境仓 |
|  |  |  | 穿孔法 | 分光光度计、干燥箱 |
|  |  |  | 干燥器法 | 分光光度计、干燥箱 |
|  |  | TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 3 | 土壤中氡浓度 | 氡 | 现场检测 | 测氡仪 |

注：带“★”项为本专项检测必须包含的检测项目。

（六）建筑物附属设备安装工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★建筑给水、排水及采暖工程（水压试验） | 现场测试 | 水压试压泵、不低于0.4级压力表 |
| 2 | ★建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻） | 现场测试 | 绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪 |
| 3 | 通风与空调工程 | 温度、 湿度 |  | 温度计、湿度计 |
|  |  | 风压 |  | 微压计 |
|  |  | 风量 |  | 风速仪 |
|  |  | 风速 |  | 风速仪 |
|  |  | 流量 |  | 流量计 |
|  |  | 噪音 |  | 声强计 |
|  |  | 水压 |  | 同序号1的水压试验要求 |

注：带“★”项为本专项检测必须包含的检测项目。

二、见证取样检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水泥物理力学性能检验 | 细度 |  | 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机、抗折机应具备数据自动采集和处理功能；2、成型室和试验室有恒温装置 |
|  |  | 比表面积 |  |  |
|  |  | ★安定性 | 试饼法 |  |
|  |  |  | ★雷氏夹法 |  |
|  |  | ★凝结时间 |  |  |
|  |  | ★强度 |  |  |
| 2 | ★钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 尺寸偏差 |  | 天平、拉力试验机（或液压式万能机），弯曲试验机 |
|  |  | 重量偏差 |  |  |
|  |  | 屈服强度 |  |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 伸长率 |  |  |
|  |  | 弯曲 |  |  |
|  |  | 反复弯曲 |  |  |
| 3 | ★砂常规检验 | 颗粒级配 |  | 烘箱、试验筛、振筛机、天平、台秤、量瓶、量桶、压力试验机、压碎指标测定仪、针片状规整仪 |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 石粉含量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
| 4 | ★石常规检验 | 颗粒级配 |  |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
|  |  | 针片状含量 |  |  |
|  |  | 压碎指标 |  |  |
| 5 | ★混凝土检验 | ★强度 |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |
|  |  | ★配合比试配：稠度、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度 |  | 混凝土搅拌机、振动台、坍落度筒 标准养护室>15㎡ |
|  |  | 含气量 |  | 含气量测定仪 |
|  |  | 抗冻性能 |  | 冷冻箱 |
|  |  | ★抗渗性能 |  | 抗渗仪 |
|  |  | 收缩 |  | 收缩仪 |
|  |  | 受压徐变、碳化、锈蚀、抗压疲劳强度 |  | 徐变仪、碳化箱、疲劳试验机 |

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ★砂浆检验 | 强度检验 |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |
|  |  | 配合比试验 |  |  |
| 7 | 简易土工检验 | 含水率 | 含水率试验 | 环刀、烘箱、天平（0.01g） |
|  |  | 密度 | 环刀法 | 环刀、天平(0.1g) |
|  |  |  | 灌砂法 | 密度测定仪、天平 |
|  |  |  | 灌水法 | 台秤 |
|  |  | 最大干密度、最优含水率 | 击实试验 | 击实仪 |
| 8 | 混凝土掺加剂检验 | 减水率 |  | 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机应具备数据自动采集和处理功能。2、成型室应有恒温装置 |
|  |  | 泌水率比 |  |  |
|  |  | 含气量 |  |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |
| 9 | 防水卷材检验 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性 |  | 拉力机、柔度弯曲器、不透水仪 |
| 10 | 预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验 |  | 全套检测仪器设备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集和处理系统。2、钢绞线检测宜采用专用钢绞线试验机 |
| 11 | 沥青检验 | 针入度、延度、软化点 |  | 针入度仪、延度仪、软化点测定仪 |
|  | 沥青混合料检验 | 马歇尔稳定度、抗压强度、配合比设计 |  | 压力机、马歇尔稳定度仪、沥青混合搅拌机 |
| 12 | ★墙体材料（强度）检验 |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能。 |
| 13 | 建筑装饰材料技术性能检验 | 陶瓷砖 |  | 压力机、沸煮箱、烘箱、耐磨仪 |
|  |  | 漆 |  |  |
|  |  | 涂料 |  |  |
|  |  | 玻璃 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。