## 附件2：

## 培训考核大纲

1水泥物理力学性能

  - 考核参数

标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、强度

  - 理论知识要求

1.2.1熟悉

（1）《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007；

（2）《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011；

（3）《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

（4）《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-1999

（5）《水泥取样方法》GB/T 12573—2008

1.2.2掌握

（1）水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的计算及评定方法；

（2）水泥胶砂强度的计算及评定方法。

  - 操作考核要求

1.3.1熟悉

（1）水泥胶砂搅拌机、净浆搅拌机、振实台、维卡仪、胶砂流动度测定仪、雷氏夹膨胀测定仪、安定性沸煮箱等仪器设备的操作规程；

（2）水泥试验室和养护箱的温、湿度要求，养护池水温要求及试件存放要求；

（3）水泥凝结时间的测定要求；

（4）水泥安定性的的测定要求；

（5）胶砂试件拆模及破型时间要求；

（6）水泥抗折强度、抗压强度加荷速度要求。

1.3.2掌握

（1）水泥标准稠度用水量测定步骤－标准法；

（2）水泥凝结时间的试验步骤；

（3）水泥安定性的试验步骤－标准法；

（4）水泥胶砂流动度的试验步骤；

（5）水泥胶砂强度的试验步骤。

2建筑用钢材（含焊件及连接件）

2.1考核参数

屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大拉力下总伸长率、弯曲性能、重量偏差。

2.2理论知识要求

2.2.1熟悉

（1）《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008；

（2）《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007；

（3）《碳素结构钢》GB/T 700-2006；

（4）《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2010；

（5）《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010；

（6）《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012；

（7）《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014；

（8）《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010；

（9）钢材力学性能及弯曲性能试验用术语、符号、单位；

（10）屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大拉力下总伸长率、弯曲性能、重量偏差等试验的原理；

（11）钢材力学性能、弯曲性能试验的抽样、复验规定。

2.2.2掌握

（1）钢材力学性能、重量偏差等试验数据的计算及数值修约规定；

（2）各类钢材试验结果的判定；

（3）各类钢材含焊件及连接件试验结果的判定。

2.3操作考核要求

2.3.1熟悉

（1）万能试验机、标距仪的操作规程；

（2）对万能试验机、量具、衡器的量程及精度的要求；

（3）不同试验项目样品的要求；

（4）钢材原始标距的确定；

（5）断后标距的测量方法，V、Y点的确定原则及测量方法；

（6）拉伸试验中试验速度的控制;

（7）钢筋上屈服、下屈服的确定方法。

2.3.2掌握

（1）拉伸性能的试验步骤；

（2）弯曲性能的试验步骤；

（3）重量偏差的试验步骤。

3砂石常规

3.1砂常规

3.1.1考核参数

筛分析（颗粒级配）、表观密度、含泥量、泥块含量、堆积密度、空隙率、氯化物含量、人工砂石粉含量及MB值

3.1.2理论知识要求

3.1.2.1熟悉

（1）《建设用砂》GB/T14684-2011

（2）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

（3）砂的分类、分级、颗粒级配区的划分；

（4）筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、氯化物含量、人工砂石粉含量及亚甲蓝MB值试验方法；

（5）砂的取样方法。

3.1.2.2掌握

各项试验的要求试验次数、计算方法及结果判定方法。

3.1.3操作考核要求

3.1.3.1熟悉

（1）各项试验对所用仪器设备的量程及精度要求；

（2）各项试验的样品数量及制备方法；

（3）各项试验的检测程序及试验要求。

3.1.3.2掌握

（1）筛分析试验的试验步骤；

（2）表观密度试验的试验步骤；

（3）堆积密度试验的试验步骤；

（4）含泥量试验的试验步骤；

（5）泥块含量试验的试验步骤；

（6）人工砂石粉含量试验的试验步骤；

（7）亚甲蓝MB值及快速试验的步骤；

（8）氯化物含量试验的步骤。

3.2石常规

3.2.1考核参数

筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值

3.2.2理论知识要求

3.2.2.1熟悉

（1）《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011

（2）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

（3）石的分类、分级、颗粒级配区的划分；

（4）筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值试验方法；

（5）石的取样方法。

3.2.2.2掌握

各项试验的要求试验次数、计算方法及结果判定方法。

3.2.3操作考核要求

3.2.3.1熟悉

（1）各项试验对所用仪器设备的量程及精度要求；

（2）各项试验的样品数量及制备方法；

（3）各项试验的检测程序及试验要求。

3.2.3.2掌握

（1）筛分析试验的试验步骤；

（2）表观密度试验的试验步骤；

（3）堆积密度试验的试验步骤；

（4）含泥量试验的试验步骤；

（5）泥块含量试验的试验步骤；

（6）针片状颗粒含量试验的试验步骤；

（7）压碎指标值试验的步骤。

4混凝土、砂浆性能

4.1混凝土配合比

4.1.1考核参数

混凝土配制强度的确定、混凝土配合比计算、混凝土配合比试配方法、混凝土配合比的调整与确定、混凝土拌合物性能（稠度、表观密度）的试验方法及计算方法。

4.1.2理论知识要求

4.1.2.1熟悉

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002

4.1.2.2掌握

（1）混凝土配制强度的计算方法；

（2）W/B计算方法；

（3）用水量的确定、砂率的确定方法；

（4）配合比计算步骤；

（5）混凝土配合比的试配及调整确定；

（6）混凝土拌合物性能（稠度、表观密度）的试验方法及计算方法。

4.1.3操作考核要求

4.1.3.1应会

（1）混凝土配合比试拌用仪器准备；

（2）混凝土配合比试拌用原材料的准备；

（3）仪器操作及读数（称量设备、搅拌机、坍落度仪、振动台、容重筒）；

（4）试验原始记录表填写

4.1.3.2应知

按给定混凝土配合比试拌测定坍落度、表观密度试验、成型强度试件

4.2混凝土力学性能及耐久性

4.2.1考核参数

抗压强度、抗折强度、抗渗性能

4.2.2理论知识要求

4.2.2.1熟悉

（1）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

（2）《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

4.2.2.2掌握

（1）混凝土拌合物的取样、试件制作及养护要求

（2）抗压强度试验方法及试验结果的计算；

（3）抗折强度试验方法及试验结果的计算；

（4）混凝土抗水渗透性能（逐级加压法）试验方法及抗渗等级的计算。

4.2.2操作考核要求

4.2.2.1应知

（1）抗压、抗折、抗水渗透试验用仪器准备；

（2）抗压、抗折、抗水渗透试验试样的处理；

（3）抗压、抗折、抗水渗透试验用仪器的操作及读数；

（4）抗压、抗折、抗水渗透试验原始记录表填写

4.2.2.2应会

（1）抗压强度试验；

（2）抗折强度试验；

（3）混凝土抗水渗透试验。

4.3砂浆配合比

4.3.1考核参数

砂浆试配强度的确定、水泥用量的计算、石灰膏用量的计算、砂用量的计算、用水量的确定、配合比试配方法、配合比的调整与确定、砂浆拌合物性能（稠度、表观密度、保水率）试验方法及计算方法。

4.3.2理论知识要求

4.3.2.1熟悉

（1）《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010

（2）《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

4.3.2.2掌握

（1）砂浆试配强度的计算方法；

（2）水泥用量、石灰膏用量、砂用量、用水量的确定方法；

（3）配合比计算步骤；

（4）混凝土配合比的试配及调整确定；

（5）砂浆拌合物性能（稠度、表观密度、保水率）试验方法及计算方法。

4.3.3操作考核要求

4.3.3.1应会

（1）砂浆配合比试拌用仪器准备；

（2）砂浆配合比试拌用原材料的准备；

（3）仪器操作及读数（称量设备、搅拌机、容重筒、稠度仪（含标定方法）；

（4）试验原始记录表填写。

4.3.3.2应知

按给定砂浆配合比测定稠度、表观密度、保水率、成型强度试件。

4.4砂浆力学性能

4.4.1考核参数

抗压强度

4.4.2理论知识要求

4.4.2.1熟悉

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

4.4.2.2掌握

（1）砂浆拌合物的取样、试件制作及养护要求；

（2）抗压强度试验方法及试验结果的计算；

4.4.3操作考核要求

4.4.3.1应会

（1）砂浆抗压强度试验仪器准备；

（2）砂浆抗压强度试验试样处理；

（3）砂浆抗压强度试验机的操作及读数；

（4）试验记录表填写；

4.4.3.2应知

砂浆抗压强度试验；

5砖、砌块的物理力学性能

5.1考核参数

抗压强度、块体密度、空心率

5.2理论知识要求

5.2.1熟悉

（1）《烧结普通砖》GB 5101-2003

（2）《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011

（3）《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545-2014

（4）《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013

（5）《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239-2014

（6）《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012

5.2.2掌握

不同品种墙体材料试验结果的计算和判定依据。

5.3操作考核要求

5.3.1熟悉

（1）压力机的操作规程；

（2）对压力机的量程及精度的要求；

（3）各种试验所需样品数量和制备方法；

5.3.2掌握

（1）抗压强度试验步骤；

（2）块体密度试验步骤；

（3）空心率试验步骤。

6防水材料

6.1改性沥青防水材料

6.1.1考核参数

拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性

6.1.2理论知识要求

6.1.2.1熟悉

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》

GB 23441-2008《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 》

GB/T 328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 》

GB/T 328.11-2007《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性 》

GB/T 328.14-2007《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》

改性沥青防水卷材的检测参数、技术指标

6.1.2.2掌握

改性沥青防水卷材的抽样方法、检测步骤、计算方法和判断规则

6.1.3操作考核要求

6.1.3.1熟悉

（1）检测设备的要求、性能和适用范围；

（2）仪器设备的操作及读数

（3）试样处理

（4）检测记录表的填写

6.1.3.2掌握

（1）拉伸性能的试验步骤；

（2）低温柔性的试验步骤；

（3）不透水性的试验步骤。

6.2高分子防水卷（片）材

6.2.1考核参数

拉伸性能、低温弯折性、不透水性

6.2.2理论知识要求

6.2.2.1熟悉

GB 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

GB/T 328.9-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 》

GB/T 328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 》

GB/T 328.15-2007《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性 》

高分子防水卷（片）材的检测参数、技术指标

6.2.2.2掌握

高分子防水卷（片）材的抽样方法、检测步骤、计算方法和判断规则

6.2.3操作考核要求

6.2.3.1熟悉

（1）检测设备的要求、性能和适用范围；

（2）仪器设备的操作及读数

（3）试样处理

（4）检测记录表的填写

6.2.3.2掌握

（1）拉伸性能的试验步骤；

（2）低温弯折性能的试验步骤；

（3）不透水性的试验步骤。

6.3 建筑防水涂料

6.3.1考核参数

固体含量、拉伸性能、低温柔性*（弯折）、不透水性

6.3.2理论知识要求

6.3.2.1熟悉

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

建筑防水涂料的检测参数、技术指标

6.3.2.2掌握

建筑防水涂料的抽样方法、检测步骤、计算方法和判断规则

6.3.3操作考核要求

6.3.3.1熟悉

（1）检测设备的要求、性能和适用范围；

（2）仪器设备的操作及读数

（3）试样处理

（4）检测记录表的填写

6.3.3.2掌握

（1）防水涂料试件成型步骤；

（2）拉伸性能的试验步骤；

（3）低温柔性（弯折）的试验步骤；

（4）不透水性的试验步骤。

7. 简易土工

7.1 考核参数

含水率、密度、压实度、击实次数。

7.2 理论知识要求

7.2.1 熟悉

《土工试验方法标准》GB/T 50123—1999

含水率的试验方法。

《公路土工试验规程》JTG E40－2007

灌砂法进行现场压实度试验检测方法。

击实试验方法。

7.2.2 掌握

（1）密度压实度中环刀法、灌砂法的试验方法和数据处理；

（2）击实的试验方法。

7.3 操作考核要求

7.3.1 熟悉

（1）击实仪的性能和使用方法；

（2）击实试验中干、湿法样品的制备；

（3）含水率试验取样要求。

7.3.2 掌握

（1）用灌砂法进行现场压实度试验检测方法和步骤；

（2）击实试验方法和步骤。

8 沥青、沥青混合料

8.1 沥青

8.1.1 考核参数

软化点、针入度、延度、薄膜烘箱试验、蒸发损失。

8.1.2 理论知识要求

8.1.2.1 熟悉

《建筑石油沥青》GB/T 494—1998;

《沥青软化点测定法（环球法）》GB/T 4507—1999;

《沥青针入度测定法》GB/T 4509—1998;

《沥青延度测定法》GB/T 4508—1999;

《石油沥青溶解度测定法》GB 7148—2008；

《石油沥青薄膜烘箱试验法》GB/T 5304—2001；

《石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法）》GB 267—1988；

《石油沥青脆点测定法（弗拉斯法）》GB 4510—2006；

《石油沥青蒸发损失测定法》GB 7964—2008；

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20—2011；

《防水沥青与防水卷材术语》GB/T 18378—2001。

石油沥青技术指标的基本概念及防水沥青术语。

建筑石油沥青、道路石油沥青技术指标；

石油沥青取样方法。

8.1.2.2 掌握

（1）根据品种及设计要求选取适当的试验方法；

（2）石油沥青针入度、延度、软化点检测方法；

（3）薄膜烘箱试验、蒸发损失检测方法；

（4）针入度测定法的适用范围以及针入度、延度、软化点的数据处理及结果评定；

8.1.3 操作考核要求

8.1.3.1 熟悉

（1）检测仪器设备（针入度仪、延度仪、沥青软化点试验仪）的性能、适用范围及一般要求；

（2）仪器设备校准方面的知识；

（3）检测环境要求；

（4）各种试样制作、冷却及定温要求。

（5）检测程序及试验要求；

8.1.3.2 掌握

（1）仪器设备的操作方法。

（2）针入度、延度、软化点的试验方法；

（3）软化点升温速度的控制；

8.2 沥青混合料

8.2.1 考核参数

密度、马歇尔稳定度、浸水马歇尔稳定度、沥青含量、矿料级配、车辙试验、沥青混合料配合比设计。

8.2.2 理论知识要求

8.2.2.1 熟悉

（1）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20—2011；

（2）《沥青路面施工及验收规范》GB 50092—1996；

（3）沥青混合料配合比设计方法；

（4）沥青混合料的种类；

（5）各检测参数的检测目的；

（6）密度试验方法的适用范围。

8.2.2.2 掌握

（1）马歇尔稳定度试验方法；

（2）沥青含量、矿料级配试验方法；

（3）密度试验方法。

8.2.3 操作考核要求

8.2.3.1 熟悉

（1）静水力学天平、马歇尔稳定度仪、抽提仪的性能；

（2）矿料级配试验用筛孔径及排列顺序。

（3）静水力学天平、马歇尔稳定度仪、抽提仪、马歇尔击实仪的操作方法；

8.2.3.2 掌握

（1）密度试验方法；

（2）马歇尔稳定度试验方法；

（3）沥青含量试验方法；

（4）马歇尔稳定度试件的成型方法和要求；

9 混凝土掺合料

9.1 考核参数

混凝土矿物掺合料的技术标准、检测标准。

9.2 理论知识要求

9.2.1 熟悉

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008

《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005

《水泥化学分析方法》GB/T176-2008

《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008

《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T2419-2005

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671－1999

混凝土矿物掺料的种类、用途和技术指标。

9.2.2 掌握

（1）各检测参数试验所需各类材料及技术要求；

（2）各检测参数试验用材料用量及试验环境条件要求；

（3）各检测参数的检测方法、原理；

（4）各检测参数的计算方法、取值要求

9.3 操作考核要求

9.3.1 应会

（1）检测所需仪器设备的准备；

（2）试验用材料及样品的处理；

（3）仪器操作及读数（流动度测定仪、雷氏夹、安定性测定仪、抗压抗折强度试验机、负压筛、李氏瓶、比表面积测定仪、滴定管、万分天平）；

（4）试验原始记录表填写

9.3.2 应知

（1）细度的试验步骤；

（2）密度及比表面积的试验步骤；

（3）三氧化硫的试验步骤；

（4）游离氧化钙含量试验（乙二醇法）的试验步骤。

10 混凝土外加剂

10.1 考核参数

混凝土外加剂的技术标准、检测标准。

10.2 理论知识要求

10.2.1 熟悉

《混凝土外加剂》GB 8076-2008

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002

混凝土外加剂的技术要求和技术指标。

取样方法。

10.2.2 掌握

（1）掺外加剂混凝土性能检验用材料及技术要求；

（2）掺外加剂混凝土性能检验用配合比、混凝土搅拌及试验环境条件要求；

（3）受检混凝土性能指标、匀质性指标检测参数的检测方法、原理；

（4）各检测参数的计算方法、取值要求；

（5）检测结果的评定。

10.3 操作考核要求

10.3.1 应会

（1）检测所需仪器设备的准备；

（2）试验用材料及样品的处理；

（3）仪器操作及读数（含气量测定仪、收缩率测定仪、凝结时间测定仪、泌水筒、酸度计、滴定管、移液管、万分天平、火焰光度计）；

（4）试验原始记录表填写

10.3.2 应知

（1）外加剂PH值测定；

（2）外加剂减水率测定；

（3）外加剂收缩率比测定；

（4）外加剂含气量测定；

（5）外加剂凝结时间之差测定；

（6）外加剂氯离子含量测定